Полимерстоун-2 SLIM

Высокопрочная

двухкомпонентная полиуретановая грунт-эмаль

для бетонных полов

- долговечность и увеличение срока службы поверхности

- высокая химическая стойкость к ГСМ и СОЖ

- эффективное сопротивление износу

- высокая механическая прочность

- отличные декоративные качества

- высокая водостойкость

- полуглянец

Полимерстоун-2 SLIM – износостойкая, высокопрочная защитно-декоративная полиуретановая грунт-эмаль для защиты бетонных полов от механических, химических и истирающих воздействий внутри помещений.

Полимерстоун-2 SLIM – двухкомпонентный полиуретановый состав с высоким содержанием упрочняющих компонентов. Комплекс специальных аддитивов и полиуретанового связующего, после высыхания состава, придают финишному покрытию исключительные свойства в применении, гарантирующие всестороннюю защиту бетонных полов:

- высокую стойкость к истиранию и абразивному износу;

- отличную стойкость к механическим воздействиям;

- стойкость к проливам масла, бензина и СОЖ;

- водостойкость и водонепроницаемость;

- эстетичный внешний вид.

Высокая скорость полимеризации финишной пленки, позволит оперативно ввести в эксплуатацию окрашенную поверхность - всего 4-5 суток после нанесения финишного слоя. Специальные компоненты, входящие в состав грунт-эмали, позволяют наносить состав на чистую, сухую бетонную поверхность без предварительного грунтования, при условии прочности бетонного основания марки не ниже М-350. Эксплуатационные характеристики и особая прочность финишного покрытия, делает Полимерстоун-2 SLIM, универсальным решением при защите бетонных полов в помещениях с различными эксплуатационными нагрузками.

Назначение

Полиуретановая, износостойкая грунт-эмаль Полимерстоун-2 SLIM, рекомендована к применению для защиты бетонных полов марки не ниже М250 на объектах промышленного и гражданского назначения:

- торговых и складских помещений;

- ангаров для авиационной техники;

- общественных помещений;

- производственных цехов;

- многоэтажных парковок;

- автосервисов, автомоек;

- гаражных комплексов;

- холодильных камер;

- типографий и т.д.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

| Подготовка |
| --- |
| Бетонное основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы». Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко, поверхность получается прочнее и ровнее. |
| Компонент А тщательно перемешать строительным миксером или низкооборотистой дрелью с насадкой (не менее 2 мин). |
| Компонент Б добавить в компонент А (отвердитель, поставляемый комплектно). Полученную смесь перемешивать не менее 3 минут, до однородного состояния, уделив внимание участкам возле дна и стенок тары. Рекомендуется, после одной минуты перемешивания, перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание (эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости). |
| Каждая минута нахождения смешанного комплекта материала («А»+«Б») в большом объеме (в ведре) сокращает время жизни состава. |
| Нанесение производится в 1-2 слоя с помощью кисти или мехового валика, на чистое и сухое основание. |
| Температура проведения работ, не ниже | +5°С |
| Прочность основания на сжатие, МПа, не менее | 20 |
| Прочность основания на отрыв, МПа, не менее | 1,5 |
| Относительная влажность основания, не более | 4 % |
| Очистка оборудования | Р-Универсал |
| Нанесение | Разбавление |
| Кисть/валик | Не требуется |
| Для получения прочного защитного слоя поверхности, эмаль наносить без добавления разбавителей. При нанесении в 2 слоя, выдержать интервал межслойной сушки 1 час при температуре (20±2)°С. Рекомендуется при нанесении эмали на очень пористые основания или бетоны невысоких марок, предварительно обрабатывать поверхности полимерной пропиткой Протексил-2MS. |

| Теоретический расход, г/м2 | Готовность покрытия к пешеходным нагрузкам (20,0±0,5)°С, ч, не более | Готовность покрытия к эксплуатации (20,0±0,5)°С, сут., не более |
| --- | --- | --- |
| 150-250 | 24 | 5 |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические условия |  |
| Основа материала | Полиуретановая смола, упрочняющие компоненты, растворитель. |
| Внешний вид пленки | Однородная полуглянцевая поверхность |
| Компонент А |
| Объем сухого остатка, % | 55-70 |
| Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре 20,0(0,5(С | 180-260 |
| Готовый состав (после смешения компонентов) |
| Цвет покрытия, RAL | 7040 |
| Жизнеспособность после смешения компонентов при температуре (20,0±0,5)° С, ч, не менее | 6 |
| Время высыхания до степени 3 при t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 1 |
| Готовность к пешеходным нагрузкам t (20,0±0,5)°С, ч, не более | 24 |
| Рабочий интервал температур после набора прочности | -50˚С до +100˚С |
| Окончательный набор прочности, сут. | 5 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С |
| воды, ч, не менее | 72 |
| бензина, ч, не менее | 48 |
| масел, ч, не менее | 48 |
| Прочность пленки |
| При ударе, см, не менее | 50 |
| Твердость пленки по ТМЛ-А, усл.. ед. не менее | 0,4 |

Безопасность

Работы по нанесению эмали, проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Условия хранения

Не нагревать. Беречь от огня. Состав хранить в прочно закрытой таре, предохраняя от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от -10 до +35 °С.

Перед применением после хранения при отрицательных температурах грунт-эмаль выдерживают в течение 24 часов при t (20±2)°С.

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке —12 месяцев со дня изготовления.

Тара

Тара 20 кг

Внимание!

- Поставляется в литографированной таре!

- Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!